## Slide 1: 第二章 半导体制造工艺
白雪飞
中国科学技术大学电子科学与技术系

## Slide 2: 提纲
硅制造
光刻技术
氧化物生长和去除
扩散和离子注入
硅淀积和刻蚀
金属化
组装

## Slide 3: 硅制造

## Slide 4: 多晶硅制造
冶金级多晶硅
  石英矿和碳加热至2000℃，得到液态熔融硅
  冷却后形成由大量细小晶粒结合在一起的多晶硅
  SiO2 + 2C  Si + 2CO
半导体级多晶硅
  冶金级硅与HCl气体在高温和催化剂下反应，生成三氯硅烷SiHCl3
  三氯硅烷常温下为液态，经蒸馏提纯
  用氢气将纯净的三氯硅烷还原为多晶硅单质
  SiHCl3 + H2  Si + 3HCl

## Slide 5: 晶体生长
Czochralski (CZ) 工艺

## Slide 6: 晶体生长过程

## Slide 7: 硅锭
单晶硅锭

## Slide 8: 晶圆制造
晶圆制造工序
  切除硅锭两端锥形头
  打磨硅锭至合适直径
  确定晶向，打磨晶向标记平面
  切片，得到晶圆 (Wafer)
  抛光
  倒角
晶向
  晶圆表面方向决定了晶圆的很多特性
  不同切割方向暴露出的原子结构不同，形成电子器件的电学特性也不同

## Slide 9: 晶圆成品
300mm晶圆和Pizza
晶圆成品

## Slide 10: 硅晶圆的解理特征

## Slide 11: 光刻技术

## Slide 12: 光刻技术
淀积和刻蚀
  大多数淀积和刻蚀工艺不具有选择性
  少数选择性工艺的速度太慢或成本过于高昂
光刻
  复杂图形照相式的复制到晶圆表面
  所得版式可以用于选择性的阻挡淀积或刻蚀

## Slide 13: 光刻胶
光刻胶
  一种光敏乳胶剂
  对一定波长的光非常敏感
  粘附于晶圆上形成均匀薄膜
  溶剂蒸发并烘烤后变硬便于处理
正胶
  曝光的正胶在紫外线下分解，变得可溶
  未曝光的负胶在显影液中不可溶
  正胶使用更多
负胶
  曝光的负胶在紫外线下聚合，变得不可溶
  未曝光的负胶在特定溶剂中可溶

## Slide 14: 曝光
曝光简图

## Slide 15: 显影
显影剂
  由有机溶剂的混合物组成
  可溶解部分光刻胶
显影
  显影剂溶解部分光刻胶，暴露出晶圆表面
  淀积或刻蚀只能影响到暴露的区域
定影
  用更具腐蚀性的溶剂混合物剥除光刻胶
  或者在氧气氛围中采用反应离子刻蚀对光刻胶进行化学破坏
  光刻胶不能作为能够抵挡高温的掩模层

## Slide 16: 氧化物生长和去除

## Slide 17: 二氧化硅和氧化工艺
二氧化硅的特性
  能够形成性能良好的二氧化硅
  可以通过在氧化气氛中简单加热生长
  能够抵抗大多数普通溶剂
  易溶于氢氟酸溶液
  极好的绝缘体
氧化工艺
  干法：在纯净干燥的氧气中加热，速度缓慢，质量很高，用于器件
  湿法：在氧气混合水蒸气中加热，速度加快，质量降低，用于场氧化层
  淀积：在非硅材料上形成二氧化硅，通过气态硅化合物和气态氧化剂反应值得，用于两层导体之间的绝缘层或保护层

## Slide 18: 氧化炉简图

## Slide 19: 氧化物去除

## Slide 20: 氧化物刻蚀
湿法刻蚀
  使用稀释的氢氟酸溶液
干法刻蚀
  反应离子刻蚀 (RIE)
  等离子刻蚀
  化学气相刻蚀

## Slide 21: 反应离子刻蚀

## Slide 22: 对晶圆表面形貌的影响

## Slide 23: 氧化分凝机制

## Slide 24: 杂质增强氧化效应

## Slide 25: 硅的局部氧化 (LOCOS)

## Slide 26: Kooi效应

## Slide 27: 扩散和离子注入

## Slide 28: 扩散工艺

## Slide 29: 磷扩散工艺

## Slide 30: 横向扩散

## Slide 31: 改变扩散速率的机制

## Slide 32: 离子注入

## Slide 33: 自对准源漏区

## Slide 34: 硅淀积和刻蚀

## Slide 35: 硅淀积
单晶硅
  在暴露的单晶硅表面，可以淀积单晶硅薄膜
多晶硅
  在氧化物或氮化物薄膜上，将形成多晶硅

## Slide 36: 外延
低压化学气相淀积 (LPCVD)

## Slide 37: 掩埋层形成及外延
N型埋层 (NBL) 的形成

## Slide 38: 硅介质隔离

## Slide 39: 浅槽隔离

## Slide 40: 金属化

## Slide 41: 单层金属系统

## Slide 42: 铝淀积

## Slide 43: 蒸铝的台阶覆盖

## Slide 44: 难熔阻挡金属(RBM)溅射

## Slide 45: 塞状钨通孔系统

## Slide 46: 硅化

## Slide 47: 现代金属化系统

## Slide 48: 铜金属化
铝的缺点
  电阻比铜大，在亚微米工艺下表现明显
  电迁徙问题
铜的优点
  导电性能好
  提高抗电迁徙特性

## Slide 49: 双大马士革工艺

## Slide 50: 功率铜

## Slide 51: 组装

## Slide 52: 晶圆结构

## Slide 53: 安装与键合
DIP-8线框简图

## Slide 54: 球焊工艺

## Slide 55: 封装
塑模成形
修整引线
标记芯片型号、号码、其他标识码等
测试
包装

## Slide 56: 本章结束